- Fiche technique architecturale

- Panneaux de gypse AirRenew® de CertainTeed améliorant la qualité de l’air intérieur et la résistance aux chocs et aux impacts

09250 / 09 29 00 ou 09253 / 09 21 16

- PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

1.1	DOCUMENTS ASSOCIÉS

A.	Dessins et dispositions générales du contrat, dont les clauses générales et particulières et la Division 1. Les sections sur les spécifications s’appliquent à cette section.

1.2	RÉSUMÉ

A. 	Cette section comprend ce qui suit :

- Panneau de gypse résistant à l’humidité et à la moisissure réduisant les composés organiques volatils (COV).

- Tirage de joints résistant à l’humidité et à la moisissure.

- Panneaux de gypse résistant aux chocs et aux impacts réduisant les composés organiques volatils (COV), en particulier le formaldéhyde et les autres aldéhydes.

  - RÉFÉRENCES

    - ASTM C 473 : Standard Test Methods for Physical Testing of Gypsum Panel Products

    - ASTM C 475 : Standard Specification for Joint Compound and Joint Tape for Finishing Gypsum Board.

    - ASTM C 514 : Standard Specification for Nails for the Application of Gypsum Board

    - ASTM C 840 : Standard Specification for the Application and Finishing of Gypsum Board

    - ASTM C 954 : Standard Specification for Steel Drill Screws for the Application of Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Steel Studs from 0.033 in (0.84 mm) to 0.112 in (2.84 mm) in Thickness

    - ASTM C 1002 : Standard Specification for Steel Self-Piercing Tapping Screws for the Application of Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Wood Studs or Steel Studs

    - ASTM C 1396 : Standard Specification for Gypsum Board

    - ASTM D 1629 : Standard Classification for Abuse-Resistant Nondecorated Interior Gypsum Panel Products and Fiber-Reinforced Cement Panels

    - ASTM D 3273 : Standard Test Method for Resistance to Growth of Mold on the Surface of Interior Coatings in an Environmental Chamber

    - ASTM E 119 : Standard Test Methods for Fire Tests of Building Construction and Materials

    - ASTM G 21 : Standard Practice for Determining Resistance of Synthetic Polymeric Materials to Fungi

    - CAN/ULC-S101 : Méthodes d’essai normalisées de résistance au feu pour les bâtiments et les matériaux de construction

    - CAN/CSA-A82.20 Series : Méthodes d’essai relatives au gypse et aux produits à base de gypse

    - CAN/CSA-A82.27 : Panneau de gypse

    - CAN/CSA-A82.31 : Pose de panneaux de gypse

    - Gypsum Association : GA-216, « Pose et finition de plaques de plâtre »

    - Gypsum Association : GA-214, « Niveaux recommandés de finition des plaques de plâtre »

    - ISO 16000-23 - Air intérieur : Essai de performance pour l’évaluation de la réduction des concentrations en formaldéhyde par des matériaux de construction sorptifs.

1.4	SOUMISSIONS

A. 	Présenter les soumissions conformément à la Section 01 33 00.

B. 	Données sur le produit : Pour chaque type de produit indiqué.

C. 	Soumissions d’information : Présenter les instructions, les procédures spéciales et les conditions périphériques du fabricant qui exigent une attention spéciale.

1.5	ASSURANCE DE LA QUALITÉ

A. 	Caractéristiques de réponse à l’essai de résistance au feu : Pour les assemblages avec un indice de résistance au feu, fournir les matériaux et la construction identiques aux assemblages ayant subi l’essai de résistance au feu de la norme ASTM E 119 (UL 263, CAN/ULC-S101) administré par un organisme d’évaluation et d’inspection accepté par les autorités compétentes.

1. Indices de résistance au feu : Indiqués par des désignations de conception dans ULI et ULC « Fire Resistance Directory » et « Products Certified forCanada.

2. Indices de résistance au feu : Indiqués par des désignations de conception d’Intertek Testing Services (anciennement Warnock Hersey International) Directory of Listed Products.

- Caractéristiques de résistance aux chocs et aux impacts : Pour les niveaux de résistance aux chocs et aux impacts, fournir les matériaux ayant subi l’essai pour obtenir le niveau de résistance aux chocs et aux impacts selon la norme ASTM C 1629.

- Source unique de responsabilité : À moins d’indication contraire, on peut obtenir les panneaux de gypse, les produits pour le traitement des joints et les accessoires d’un seul fabricant ou de fabricants recommandés par le principal fabricant de panneaux de gypse.

1.6	LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANIPULATION

A.  	Ranger les matériaux de façon à ce qu’ils soient protégés contre les dommages causés par les intempéries, les rayons directs du soleil, la contamination de surface, le trafic de chantier et autres.

- Entreposer les panneaux de gypse AirRenew® de CertainTeed à plat pour éviter tout affaissement.

- Protéger les composés à joints CertainTeed du gel.

3.  Protéger les matériaux afin de les maintenir secs.

4. Protéger les panneaux de gypse AirRenew® de CertainTeed afin de prévenir les dommages aux bordures, aux extrémités et aux surfaces.

- PARTIE 2 — PRODUITS

- 2.1	PANNEAU DE GYPSE RÉSISTANT À L’HUMIDITÉ ET À LA MOISISSURE RÉDUISANT LES COV

A. Fabricants acceptés

1. CertainTeed Gypse Inc.

a. Base de conception : Panneau de gypse AirRenew® de CertainTeed

2. Type et épaisseur : Type X, épaisseur de 5/8 po (15,9 mm) tel qu’indiqué et requis autrement pour satisfaire à l’indice de résistance au feu pour un élément particulier

[1/2 po (12,7 mm) ailleurs].

3. Taille : 48 par 96 po au minimum (1 220 par 2 440 mm au minimum) [longueur maximale pour minimiser les joints].

4. Papier de surface : Revêtement de papier recyclé à 100 % résistant à l’humidité et à la moisissure sur la face avant, l’endos et les bordures dans le sens de la longueur.

5. Cote de résistance à la moisissure :

- a. Cote de 10 (meilleure cote possible) lorsque testé conformément à la norme ASTM D 3273.

- b. Cote de 0 (meilleure cote possible) lorsque testé conformément à la norme ASTM G 21.

6. Certification GREENGUARD Children & SchoolsSM.

2.2   PANNEAU DE GYPSE RÉSISTANT À L’HUMIDITÉ ET À LA MOISISSURE RÉDUISANT LES COV ET RÉSISTANT AUX CHOCS

A. Fabricants acceptés

1.	CertainTeed Gypse Inc.

a. Base de conception : Panneau AirRenew® Résistance Extrême de CertainTeed

2. Type et épaisseur : Type X, épaisseur de 5/8 po (15,9 mm) tel qu’indiqué et requis autrement pour satisfaire à l’indice de résistance au feu pour un élément particulier.

3. Taille : 48 par 96 po au minimum (1 220 par 2 440 mm au minimum)           [longueur maximale pour minimiser les joints].

4. Papier de surface : Revêtement de papier recyclé à 100 % résistant à l’humidité et à la moisissure sur la face avant, l’endos et les bordures dans le sens de la longueur.

5. Cote de résistance à la moisissure :

- a. Cote de 10 (meilleure cote possible) lorsque testé conformément à la norme ASTM D 3273.

- b. Cote de 0 (meilleure cote possible) lorsque testé conformément à la norme ASTM G 21.

6. Certification GREENGUARD Children & SchoolsSM.

7.	ASTM C 1629 Niveaux de classification

a. Abrasion de surface :   	Niveau 3

b. Pénétration de surface :  	Niveau 1

c. Chocs de corps mous :   	Niveau 2

d. Chocs de corps durs : 	Niveau 1

2.3   PANNEAU DE GYPSE RÉSISTANT À L’HUMIDITÉ ET À LA MOISISSURE RÉDUISANT LES COV, RÉSISTANT AUX IMPACTS

A. Fabricants acceptés

1.	CertainTeed Gypse Inc.

a. Base de conception : Panneau AirRenew® Impact Extrême de CertainTeed

2. Type et épaisseur : Type X, épaisseur de 5/8 po (15,9 mm) tel qu’indiqué et requis autrement pour satisfaire à l’indice de résistance au feu pour un élément particulier.

3. Taille : 48 par 96 po au minimum (1 220 par 2 440 mm au minimum) [longueur maximale pour minimiser les joints].

4. Papier de surface : Revêtement de papier recyclé à 100 % résistant à l’humidité et à la moisissure sur la face avant, l’endos et les bordures dans le sens de la longueur.

5. Cote de résistance à la moisissure :

- a. Cote de 10 (meilleure cote possible) lorsque testé conformément à la norme ASTM D 3273.

- b. Cote de 0 (meilleure cote possible) lorsque testé conformément à la norme ASTM G 21.

6. Certification GREENGUARD Children & SchoolsSM.

7.	ASTM C 1629 Niveaux de classification

a. Abrasion de surface :   	Niveau 3

b. Pénétration de surface :  	Niveau 1

c. Chocs de corps mous :   	Niveau 3

d. Chocs de corps durs : 	Niveau 3

- 2.4	COMPOSÉ À JOINTS À PRISE RAPIDE RÉSISTANT À L’HUMIDITÉ ET À LA MOISISSURE

- Fabricants acceptés

- CertainTeed Gypse Inc.

  - Base de conception : Composé CertainTeed à prise rapide résistant à l’humidité et à la moisissure avec M2Tech®

- Emballage : [18 lb (8,1 kg)] [24,25 lb (11 kg)]

- Cote de résistance à la moisissure :

  - Cote de 10 (meilleure cote possible) lorsque testé conformément à la norme ASTM D 3273.

- Certification GREENGUARD Children & SchoolsSM.

- Remplacements : Présenter les soumissions conformément à la Section 01 60 00.

- 2.5 	RUBAN À GYPSE EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À LA MOISISSURE

- Fabricants acceptés

- Saint-Gobain ADFORS

  - Base de conception : « FibaTape Mold-X10MC »

- Dimensions : 1 7/8 pouce (48 mm) de large, 300 pieds (91 440 mm) de long

- Cote de résistance à la moisissure :

  - Cote de 10 (meilleure cote possible) lorsque testé conformément à la norme ASTM D 3273.

- Substitutions : Présenter les soumissions conformément à la Section 01 60 00.

- 2.6        GARNITURES ET ACCESSOIRES

A. 	Généralités : À moins d’une indication contraire, fournir les garnitures et les accessoires du fabricant des panneaux de gypse en acier galvanisé ou en alliage de zinc et conçus pour être cachés par le composé à joints.

1. Inclure les cornières, les garnitures de bordures et les autres matériaux exigés selon les conditions du projet.

Fournir les accessoires, comme requis, afin d’obtenir la finition indiquée, que des accessoires particuliers soient indiqués ou non sur les dessins.

- 2.7       DISPOSITIONS GÉNÉRALES

A. Fixations :

1. Vis pour la fixation de panneaux de gypse sur les charpentes métalliques légères (calibre minimal de 20 pour les panneaux résistants aux coups et aux impacts) et les charpentes de bois :

a. Vis pour cloisons sèches de Type [S] [W] conformes à la norme ASTM C 1002.

i. Longueur : minimum de 1 1/4 po (32 mm)

2. Clous pour la fixation de panneaux de gypse aux charpentes et aux fourrures en bois :

a. Clous conformes à la norme ASTM C 514.

i. Longueur : minimum de 1 3/8 po (35 mm).

- PARTIE 3 — EXÉCUTION

- 3.1	INSTALLATION DE PANNEAUX DE GYPSE RÉSISTANT À L’HUMIDITÉ ET À LA MOISISSURE

A.	Se conformer aux normes GA-216 et ASTM C 840, ainsi qu’aux instructions écrites du fabricant.

B.	Installer les panneaux de gypse AirRenew® de CertainTeed avec le côté violet clair faisant face à l’intérieur.

C.	Couper les panneaux sur les ouvertures, les bordures et autres obstructions; fixer solidement les panneaux contre les structures contiguës, à moins d’indication contraire.

- Installer les panneaux en prévoyant un retrait de ¼ po (6 mm) à l’intersection des planchers et des murs.

- Éviter d’avoir des joints de plus de 1/8 po (3 mm).

D.	Appliquer les fixations de sorte que les têtes des vis/clous s’appuient fermement sur le papier violet clair du panneau; fraiser légèrement en évitant d’endommager le papier.

E.	Espacer les éléments de charpente d’un entraxe maximal de [16 pouces (400 mm) avec les panneaux de gypse de ½ po] [24 pouces (600 mm) avec les panneaux de gypse de 5/8 po].

G.	Installation horizontale : Installer les panneaux de gypse en plaçant sans forcer les bordures dans le sens de la longueur en contact avec les bordures des panneaux adjacents. Abouter les extrémités des panneaux au-dessus du centre des membrures des montants et décaler les joints d’extrémité des panneaux adjacents selon une distance minimale d’un espacement de montant. Fixer les panneaux en posant des vis ou clous sur le périmètre et au centre du panneau à chaque montant.

1. Espacer les fixations à environ 8 pouces (200 mm) d’entraxe (ou moins si recommandé par le fabricant pour des utilisations particulières), et prévoir un retrait minimal de 3/8 po (10 mm) des bordures et des extrémités des panneaux.

- 3.2 	TIRAGE DES JOINTS RÉSISTANT À L’HUMIDITÉ ET À LA MOISISSURE

- Appliquer du ruban à joints en fibre de verre résistant à la moisissure sur tous les joints et angles intérieurs.

  - Enrober les joints rubanés et les angles intérieurs avec un minimum d’une couche de composé à prise rapide résistant à l’humidité et à la moisissure. Recouvrir les têtes des fixations d’une couche de composé à prise rapide résistant à l’humidité et à la moisissure.

    - [Indiquer le niveau de finition convenant au point d’installation ou au type de mur.]

- Niveau de finition conforme à la norme GA-216 :

  - Niveau I : Tous les joints et angles intérieurs sont recouverts de composé à joints.

  - Niveau II : Une couche sur tous les joints et angles intérieurs; les têtes des fixations sont recouvertes d’une couche de composé à joints.

  - Niveau III : Une couche sur tous les joints et angles intérieurs; les têtes des fixations et les accessoires sont recouverts de deux couches de composé à joints.

  - Niveau IV : Tous les joints et angles intérieurs sont enrobés de composé à joints. Deux couches supplémentaires sur les joints et les angles intérieurs. Les têtes des fixations et les accessoires sont recouverts de deux couches distinctes de composé à joints.

  - Niveau V : Couche de finition sur toutes les surfaces; recommandé avec les peintures lustrées et/ou la lumière critique.

- SÉCURITÉ :

Pour obtenir davantage d’information, consulter la fiche signalétique en communiquant avec CertainTeed au 1-800-233-8990 ou par courriel : building.solutions@certainteed.com. Pour obtenir une copie électronique de ce devis, veuillez visiter : www.certainteed.com/gypsum

Les caractéristiques, propriétés ou performances des matériaux ou systèmes fabriqués par CertainTeed qui sont décrites dans le présent document reposent sur les données obtenues lors d’essais contrôlés. CertainTeed ne garantit en aucune manière, expresse ou implicite, leurs caractéristiques, propriétés ou performances lorsque les conditions s’écartent de quelque façon que ce soit de celles des essais. CertainTeed n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne les effets des mouvements structurels.

® MC CertainTeed est une marque de commerce de CertainTeed Corporation. La marque M2Tech et le logo M2Tech sont des marques de commerce de CertainTeed Gypse Inc. La marque M2Tech est enregistrée aux États-Unis. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de sociétés qui lui sont apparentées ou affiliées.

AVIS : Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans avis préalable. CertainTeed n’assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui peuvent s’être glissées dans ce document par mégarde.

CertainTeed Corporation

P.O. Box 860

Valley Forge, PA  19482

www.certainteed.com/gypsum

©12/11 CertainTeed® Corporation. No de formulaire : CTG-2515/-2011