7/28/2026                                                                	                        07 92 13

Nom du projet                          				        	     Scellant à joint élastomère

Page 1

SPÉCIFICATION-TYPE POUR DECK-O-SEAL GUN GRADE: SCELLANT À JOINT ÉLASTOMÈRE NON COULANT À BASE DE POLYSULFURE EN DEUX PARTIES

SECTION 07 92 13

SCELLANT À JOINT ÉLASTOMÈRE

Note au rédacteur des spécifications: Cette spécification-type est rédigée selon le format de Devis de Construction du Canada (DCC/CSC). La section doit être soigneusement revue et révisée par l’Architecte ou l’Ingénieur afin de rencontrer les exigences du projet. Coordonner cette section avec les autres sections des spécifications et les plans.

Note au rédacteur des spécifications: DECK-O-SEAL GUN GRADE est un scellant non affaissant et non coulant à base de polysulfures en deux composants. Ce scellant non tachant mûrit pour former un caoutchouc ferme, flexible et résistant au déchirement. DECK-O-SEAL GUN GRADE est très résilient et possède d’excellentes caractéristiques de recouvrance, même après des périodes prolongées de compression ou d’étirement. Il offre une résistance exceptionnelle à la plupart des produits chimiques, à toutes les conditions climatiques, au vieillissement et au retrait. Pour les utilisations sur le chantier, DECK-O-SEAL GUN GRADE est fourni sous forme d’ensembles pré-mesurés constitués du composé de base et d’un contenant de durcisseur séparé. Le contenant du composé de base est suffisamment grand pour y incorporer le durcisseur. DECK-O-SEAL GUN GRADE est un scellant flexible de première qualité conçu pour être utilisé lorsque le temps de maintenance doit être bref comme c’est le cas lors de la réparation des fonds et parois de piscine ainsi que des zones soumises à la circulation de véhicules ou de piétons. DECK-O-SEAL GUN GRADE peut être utilisé comme calfeutrant à usage général pour les joints et les raccords (au-dessus ou en dessous du niveau de l’eau), le vitrage, l’hydrofugation et le scellement des murs rideaux extérieurs ainsi que des joints de dilatation intérieurs ou extérieurs. Toutes les zones submergées doivent être apprêtées avec P/G PRIMER de W. R. MEADOWS.

1	GÉNÉRALITÉS

1.1	LA SECTION INCLUT

.1 	Préparation du joint de béton

.2 	Application du scellant à joint non coulant appliqué à froid en deux composants

1.2	SECTIONS RELIÉES

Note au rédacteur des spécifications: Réviser la liste des sections reliées tel qu’exigé pour le projet. Dresser la liste des autres sections directement reliées au travail relatif à cette section.

.1	Section 03 30 00 - Béton coulé en place

.2	Section 03 35 00 – Finition du béton

.3	Section 07 90 00 – Protection du joint

1.3	RÉFÉRENCES

.1	ASTM C920:  Standard Specification for Elastomeric Joint Sealants.

.2	Federal Specification A-A-1556A:  Sealing Compound (Scellant à joint élastomère).

1.4	SOUMISSIONS

.1	Se conformer à la Section 01 33 00 – Procédures de soumission.

.2	Soumettre la fiche technique et les instructions pour l’application du fabricant.

1.5	ASSURANCE QUALITÉ

.1	Qualifications de l’installateur : Employer un installateur expérimenté et un nombre approprié de

personnes qualifiées suffisamment entraînées et expérimentées dans les techniques d’application

des scellants à joint.

.2	Obtenir un scellant à joint et les accessoires d’un seul fabricant impliqué régulièrement dans la

fabrication de ce produit.

.3	Fournir des produits conformes à toutes les règlementations contrôlant l’utilisation des composés

organiques volatiles (COV).

  - LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANIPULATION

.1	Livrer les matériaux sur le chantier dans leur emballage et contenant d’origine non ouverts avec des étiquettes identifiant clairement le nom et le fabricant du produit.

.2	Entreposer les matériaux dans un endroit frais, propre et sec selon les instructions du

fabricant.

.3	Ne pas ouvrir l’emballage avant utilisation.

.4	Protéger les matériaux lors de la manipulation et de l’application afin d’éviter les dommages.

1.7	EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

.1	Appliquer le scellant entre 4°C et 50°C (40°F et 122°F).

.2	Ne pas appliquer le scellant dans les joints contenant de l’eau libre.

2 	PRODUITS

2.1	FABRICANT

.1	W. R. MEADOWS DU CANADA, 70 Hannant Court, Milton, Ontario, Canada L9T 5C1.

1-800-563-3618, Télécopieur: (905) 878-4125. Site internet: www.wrmeadows.com.

2.2	MATERIAUX

.1	Scellant pour joints horizontaux : Scellant à joint coulable autonivelant à base de polysulfure appliqué à froid en deux composants.

.1	Spécifications basées sur les performances : Le scellant pour joints horizontaux devra posséder les caractéristiques suivantes:

.1	Consistance : Pâte thixotropique.

.2	Temps d’application (77°F et 50% d’HR) : 1 heure

.3	Non collant au toucher : 4 heures

.4	Retrait linéaire : Négligeable

.5	Dureté Shore A	20 ± 5

.6	Résistance à la traction : 862.5 à 1723 MPa (125 à 250 lb/po2)

.7 	Allongement : 400%

.8	Adhérence (ASTM C 794) : 357 g/mm (20 lb/po) min

.2	Spécification du propriétaire: Scellant à joint à base de polysulfure élastomère en deux parties DECK-O-SEAL GUN GRADE fabriqué par W. R. MEADOWS.

2.3	ACCESSOIRES

.1	Tige de support : KOOL-ROD ou CERA-ROD fabriqué par W. R. MEADOWS.

.2	Agent de remplissage pour joints : CERAMAR fabriqué par W. R. MEADOWS.

.3	Système d’apprêt : P/G PRIMER fabriqué par W. R. MEADOWS.

3  	EXÉCUTION

3.1	EXAMEN

.1	Examiner les endroits devant recevoir le scellant à joint. Aviser l’architecte si les surfaces ne sont pas acceptables. Ne pas débuter la préparation du joint ou l’application du scellant tant que les conditions inacceptables n’ont pas été corrigées.

.2	S’assurer que les matériaux accessoires sont compatibles avec le scellant à joint et approuvés par le fabricant de la membrane.

.3	S’assurer que le scellant à joint n’est pas en contact direct avec des chaussées de béton bitumineux ou des agents de remplissage de joint bitumineux.

  - PRÉPARATION DES JOINTS

.1	S’assurer que les bonnes pratiques de conception des joints sont suivies.

.2	Enlever les substances étrangères, les matériaux incompressibles et l’eau stagnante de l’ouverture des joints.

.3	Les joints du béton doivent être propres et secs.

.4	La poussière, la saleté et la laitance devraient être enlevées avant l’application.

.5	Installer une tige de support ou un agent de remplissage pour joints pour contrôler la profondeur du scellant à joint.

.6	Protéger les surfaces adjacentes ne devant pas recevoir le scellant à joint.

  - APPRÊT

Note au rédacteur des spécifications: DECK-O-SEAL GUN GRADE adhère bien au béton non apprêté; cependant, P/G PRIMER est recommandé pour une adhésion optimale. P/G PRIMER est requis pour tous les joints soumis à une pression hydrostatique, immergés dans l’eau et/ou de plus de 25 mm (1 po) de largeur.

.1	Mélanger les matériaux dans les deux contenants.

.2	Verser la partie A dans la partie B et bien mélanger avec une palette de bois ou de métal propre durant au moins 3 à 4 minutes.

.3	Gratter les parois et le fond pour mélanger complètement.

.4	Appliquer un film mince continu d’apprêt sur la surface des joints préparés correctement avec un pinceau.

.5	Appliquer une couche supplémentaire sur les surfaces très poreuses.

.6 	Attendre que l’apprêt soit sec au toucher avant d’appliquer le scellant à joint.

  - APPLICATION

.1	Mélanger séparément la résine de base et le durcisseur avec une palette de bois ou une perceuse à basse vitesse munie d’une palette à lame plate selon les instructions du fabricant.

.2	Verser le durcisseur dans la base et mélanger lentement.

.3	Gratter le matériau sur les parois et le fond jusqu’à ce que le scellant à joint soit d’une couleur uniforme.

.4	Continuer de mélanger durant au moins 10 minutes.

.5	Appliquer soigneusement le matériau mélangé avec un pistolet à calfeutrer manuel ou à l’air, un couteau à mastic ou une truelle.

.6 	Façonner des cordons de scellant avec des outils trempée dans de l’eau propre.

.7	Le scellant à joint deviendra sec au toucher après environ quatre heures et mûrira complètement après 24 heures à une température de l’air et de la surface supérieure à 25°C (77°F).

  - NETTOYAGE

.1	Nettoyer les outils avec du toluène ou du xylène et enlever le ruban-cache avant que le scellant mûrisse.

FIN DE LA SECTION